附件1

2020年省级全民健身设施

笼式足球场场地基础建设要求

硬化地面：C25混凝土硬化，尺寸为：35m×22m

本项目为钴孔插入式围网基座，围网高度4.5m钢构，对场地有特殊要求，场地下700㎜以内不能有电线、电缆、煤气管道、油管、自来水管、以及其他危险重要构筑管线等，场地下500内不能有地下水箱、地下室掩体、大型管道等。场地上空不允许有高（低）压线路，施工班组进场业主须告之地下构造情况。

填充石英砂说明：业主需要填充石英砂的，应自行购买石英砂（经费从场地基础建设补助经费中列支），并在安装器材时提供给厂家铺设。石英砂填充数量：5吨，砂粒尺寸：30—50目，要求干净、干燥、均匀，不能含泥、石粉、贝壳等杂质。

一、各项目单位需要准备场地面积770㎡

混凝土硬化面积35×22米用于五人制足球场，硬化场地外围设置宽300mm的环形排水沟，合计面积770㎡；硬化场地必须为标准的直角长方形，施工及测量方法如图一。基础做法：该部分应做250mm厚结构层，其中100mm厚水泥石粉稳定层，混凝土厚度为150mm（强度等级为C25），混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象，如有上述现象，应及时采取修补、打磨、局部补强等措施进行整改。清理场地杂物，检查场地的平整度，3米靠尺，平整度在正负3个毫米以内的为合格，对有明显高低差的地方进行找平以及大的裂缝需要填缝。

[image: image7.jpg]FE— (HH51m

s
R

Z
7
2)

RV

mm

7000

7000

N

FE— (Hh49m? )





[image: image1.jpg]#E1R+: 35000
BRR+: 32000
2 © © & © © 2 © © B8—-e
¢
fEALTHT AR 935 X 22m
o B UK B 5 %0 ®
S & =
% o D \@A\% ¢
o & [l &2
& & 4 ¢
35 ",
’ AR ¢
\ c
2 © © & © o g © © B—<0
2500 _ 9000 f 9000 _ 9000 _ 2500 1500





二、场地照明系统要求

（一）为保证日后线路使用和检修，电缆线管应在场边布置（如图二所示），埋置深度不小于30㎝；线管不小于6分管，管侧用细砂垫实，上部覆盖5㎝细砂，然后再浇筑混凝土。灯光电缆线线径为3×4平方毫米。智能门电缆线线径为3×2.5平方毫米。配备1个防雨开关箱300×400㎜。开关箱内配置：浪涌保护器4P ALYP1-C 20-40KA、漏保3P+N 63A  空开1P 10A 接零接地一套。

（二）电线预埋位置距离围网外≥500㎜。（注：不能预埋到围网下面，立柱基础钻孔会把电缆切断）

（三）预埋线应离每根灯柱、智能门预埋线位置30㎝，将电缆线露出混凝土地面1m以上。

（四）在安装一体化灯柱时，应将线管接入灯柱地下部分预留的线孔，再在灯柱预埋孔中浇筑不低于C20强度的混凝土。

（五）电线管及电缆线需按图二所示，布置到位，体育设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。

（六）智能门电源线在灯柱过来3m的立柱上安装,电线布置参考灯柱布线设置要求。

三、注意事项

（一）放样时整块混凝土必须为直角平行四边形。（混凝土不是直角四边形会直接导致围网安装出现和混凝土四边不平行或导致围网的一个边做不到混凝土上无法安装）

（二）地下电线要留出的电线接头结合灯柱位置必须严格按照图纸上标准的尺寸定位放样，误差不允许大于5公分。

 [image: image2.png]4 iR+ 35000

1500

4 BRR+: 32000 L
4+ | B - oo ks
: X
S S -
+ 1T i 1T wE"
Sl on
B N ARG R I
ol 0 % el BB B I =500mm. !
| .
o
38 |
= | ook i 1 oH
¢ e i
NN v e
HHETRER
4 “
| s E oo w o
3000
1500 2500 9000 + 9000 k 9000 *NMeeﬂl





图二  电缆及PVC管走线图
附件2

2020年市级多功能运动场场地基础建设要求

一、场地基础及面积

（一）混凝土硬化面积33×19米用于多功能运动场,合计面积627平方米，其中围网占地面积32米*18米共576平方米；场地必须为标准的长方形，施工及测量方法如图一，该部分场地需做250MM厚结构层。其中，碎石稳定层100MM，水泥混凝土厚度150MM(混凝土强度等级为C25以上)。混凝土地面的厚度须达到图纸设计要求；混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。

混凝土在推铺、拍平后，一定要用振动机振实、压平。混凝土面层施工前应洒水湿润，浇倒时，平整度用U型钢槽进行控制，分场分块施工同时需加钢筋（直径14mm螺纹钢）在施工缝衔接，避免球场热胀冷缩开裂严重，要求表面原浆收光。待收水后做整体粉光，表面要求平整，不能太光滑，不能起粉状，需要毛光面，整体平整度必须达到建筑标准（3m不超过3mm积水）。混凝土完工后开始切4500mm×3000mm×20—30mm伸缩缝，混凝土不能少于10天的水养和15天干养，确定含水率低于3％才进行球场材施工。

球场基础表面应有良好排水设施，泄水坡度为3‰左右，基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水，雨后不可有低洼积水处。

（二）在多功能球场周边安装一套室外健身器材,合计面积约150平方米。

（三）场地基础施工时，需按如图二所示，预留出篮球架的埋地位置（800*800*1000mm），共2个，采取用定制的木框（长宽按图二尺寸所示，高度与混凝土厚度相同）在混凝土浇注时放置在图纸设计的位置。

[image: image3.jpg]



图一  场地基础施工及测量方法

[image: image4.jpg]WEREGEGS =i
RO =|I=]1E

800

TEERZET
HyLhs





图二   篮球架埋地坑位预留示意图

二、照明系统要求

（一）为保证日后线路检修需要，电缆线管应在场边布置（离场边500mm,如图三所示），埋置深度不小于30cm；PVC管为不小于6分的管，管侧用细砂垫实，上部覆盖5cm细砂，然后再浇筑混凝土。电缆线线径为3*4平方毫米。

（二）预埋线管时，遇灯柱位置时将线管露出混凝土面层5-7cm，管口用纸或布堵住，防止异物掉入堵塞管道。（如图四所示）

（三）PVC管及电缆线需按图三及图四所示，布置到位，体育设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。

[image: image5.jpg]\% i 2

16300





图三  电缆及PVC管走线图

[image: image6.jpg]PVC%E

QlVr
KRR B> A\
Jj%

A,
- PIRTI
PICIE O
AR
A 4
lany N,

S
i

™

o ——
- fa € =




图四 灯柱位置施工图

附件3

2020年市级全民健身驿站场地基础建设要求

一、场地基础及面积

（一）混凝土硬化面积50平方米用于全民健身驿站水泥混凝土厚度150MM(混凝土强度等级为C25以上)，混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。
（二）基础表面应有良好排水设施，泄水坡度为3‰左右，基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水，雨后不可有低洼积水处。
二、硬化示意图：
可采用圆形或者正方形（如下图）。



图一  场地基础施工及测量方法










